[image: image1]
[image: image3.png]KLEIBERIT® Information

A





PUR-Leim 507.0
Vlhkosťou vytvrdzujúce jednokomponentné reaktívne lepidlo na báze polyuretánu s vysokou odolnosťou voči vode a teplote. Vodovzdornosť podľa DIN EN 204, D4.

Oblasť použitia
· lepenie okien a dverí, lamiel pre výrobu okien a lepenie škár vo výrobe dverí

· lepenie vrstvového dreva a drevených materiálov
· lepenie škár pre vonkajšie prostredie
· lepenie minerálnych stavebných dosiek

· lepenie keramických materiálov, betónových prvkov a tvrdých pien

Prednosti
· len jeden komponent = žiadne problémy s dobou použiteľnosti

· jednoduché použitie
· relatívne krátka vytvdzovacia doba

Vlastnosti lepeného spoja 

· duroplastická lepená škára s vysokou tepelnou odolnosťou a pevnosťou
· vynikajúca odolnosť voči povetrnostným vplyvom
· kvalita lepeného spoja D4 podľa DIN EN 204

Vlastnosti lepidla
Báza:
Izokyanát

Hustota:
ca. 1,12 ± 0,02 g/cm3
Farba:
hnedá medová
Viskozita pri 20°C

- Haake VT 180:
7.700 ± 1.800 mPas

Konzistencia:
stredne viskózne
Označenie:
povinné podľa GefStoffV, obsahuje 4,4´ difenylmetandiizokyanát


(viď list bezpečnostných dát)
Spracovanie
Podmienky spracovania:



Ideálna teplota spracovania 20°C, ideálna vlhkosť dreva 8 - 12%. Nespracovávať pod +5°C. Lepené plochy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Z plastových povrchov odstrániť separačný prostriedok. 

Nanášacie metódy:




Z plastikovej fľaše, stierkou alebo ručným valčekom.
Nános lepidla:




Stačí jednostranný nános na menej porézny materiál.
Množstvo nánosu:




100 - 200 g/m2 podľa materiálu.

Otvorená doba:

25 min pri 20°C. Vyššou teplotou prostredia, vyššou vlhkosťou alebo vlhčením sa táto doba skracuje.






Vytvrdnutie:

Lepidlo vytvdzuje vplyvom vlhkosti (vzduch, materiál) na vodovzdorný, rozpúšťadlám odolný polotvrdý lepidlový film. Cieleným privedením vlhkosti (vodná hmla ca. 20 g/m2) alebo vyššou teplotou (50°C až max. 70°C) sa proces vytvrdzovania urýchľuje.

Lisovanie dielcov:


Proces vytvrdzovania má prebiehať pod tlakom, ktorý zaručuje dostatočný kontakt lepenej plochy. Lisovacie plochy proti vytekajúcemu lepidlu chrániť silikonovým papierom. 
Požadovaný tlak je závislý na druhu a veľkosti dielca. Pri vrstvovom lepení dreva, popr. lepení škár dodržať minimálny lisovací tlak 0,6 MPa. 

Čím intenzívnejšie prebieha vytvdzovanie pod tlakom, tým vyššia je následná zaťažiteľnosť.

Lisovacie časy:


Tie časy sú veľmi závislé na teplote a vlhkosti. Ako smerné hodnoty platia:


pri 20°C
ca. 60 min


pri 40°C
ca. 30 min


pri 60°C 
ca  10 min

Presné časy je potrebné stanoviť pre každý druh použitia podľa daných podmienok.

Dotvrdzovacia doba:


Ďalšie opracovanie zlepených dielov je možné po 2 až 3 hodinách. Konečná pevnosť je pri dostatočnej vlhkosti dosiahnutá po ca. 24 hodinách.

Bezpečnostné opatrenia:


Zdraviu škodlivé pri vdychovaní. Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Sensibilácia možná vdychovaním a kontaktom pokožky. Pri vniknutí do očí dôkladne vypláchnúť vodou a kontaktovať lekára. Pri zasiahnutí pokožky okamžite omyť vodou a mydlom. Pri nedostatočnom vetraní použiť respirátor.  Pri nevolnosti vyhľadať lekársku pomoc. Pri ohriatí nad +40°C vznikajú zdraviu škodlivé výpary, je preto potrebné zaistiť účinné vetranie, v malých miestnostiach popr. použiť respirátor. 
Lepidlo chemicky reaguje s vodou, preto bezpodmienečne zabrániť kontaktu s očami, ústami alebo sliznicami.

Čistenie
Čistenie nanášacieho zariadenia sa prevádza okamžite po spracovaní čističom KLEIBERIT C 820.
Veľkosti balenia
KLEIBERIT PU-Leim 507.0:

Plastikové fľaše      kartón s 12 ks po 0,5 kg netto

Plechový kanister
         6,0 kg netto

Plechová konva
       32,0 kg netto
KLEIBRIT Reiniger C 820.0:

Plechový kanister
4,5 kg netto

Plechová konva
24 kg netto


Skladovanie
Lepidlo KLEIBERIT PU 507.0 je vo vzduchotesne uzatvorenom obale skladovateľné pri 20°C po dobu 9 mesiacov. Skladovať v chlade a suchu. Lepidlo chrániť pred vpyvom vlhkosti. Otvorené balenie čo najrýchlejšie spotrebovať.

[image: image2.emf][image: image3.png]

